## Slide 1: Pájené a lepené spoje

## Slide 2: Pájené spoje

## Slide 3: Charakteristika pájených spojů
nerozebíratelné spoje materiálovým stykem pomocí přídavného materiálu
– pájky
spojení nastává difúzí (prolínání) pájky a spojovaného materiálu
spojované materiály se neroztavují

## Slide 4: Použití
pro ocel, šedou litinu, barevné kovy, Al, slinuté karbidy, kovokeramické slitiny
pájení SK (řezné nástroje), pájení pozink. plechů, elektrotechnika apod.

## Slide 5
Použití pájených spojů

## Slide 6
Obrázek MIG pájeného přeplátovaného spoje

## Slide 7
Použití pájených spojů

## Slide 8: Výhody
neporuší se mechanické, elektrické a magnetické vlastnosti
pájením mohou být spojovány všechny běžné kovy, rovněž sklo a keramika
mohou být spojovány konstrukční součásti s velkými rozdíly síly stěn
pájecí teploty jsou značně nižší než při svařování  menší pnutí a napětí, která vznikají důsledkem rozdílných teplot
pájené spoje jsou vodotěsné a také elektricky vodivé

## Slide 9: Nevýhody
náročnost (čistota povrchu před pájením)
recyklace
především u pájení naměkko je dosahováno jen malé pevnosti spojů
pájené spoje jsou napadnutelné korozí – vzhledem k rozdílným materiálům pájky a základního materiálu (rozdíly potenciálů)
z důvodu malých tolerancí na spáry mezi materiály musí být příprava obrobku přesná

## Slide 10: Pracovní teplota při pájení
pájení naměkko s tavidlem. Pracovní teplota je pod 500°C. Použití: Nejsou-li na pevnost pájeného spoje kladeny příliš vysoké požadavky, spojení však má být těsné a dobře vodivé. Pájka nesmí být namáhána mechanicky.
pájení natvrdo s tavidlem, v ochranném plynu nebo ve vakuu. Pracovní teplota je nad 500°C. Použití: na spoje s vyšší pevností.
vysokoteplotní pájení v ochranném plynu nebo ve vakuu. Pracovní teplota je nad 900°C.

## Slide 11: Druhy pájených spojů
nánosové pájení
kapilární pájení (úzká spára)
spárové pájení (široká spára)

## Slide 12: Pájky
Jako pájky jsou používány především slitiny kovů:
měkké pájky – olovo, cín, zinek
tvrdé pájky - mosaz, bronz
vysokoteplotní pájky – např. slitiny stříbra

## Slide 13
tvary pájek: tyče, dráty, fólie, pásy, vlákna, pájecí prášek, pájecí pasty. Při pájení velkých sérií se tvar pájky přizpůsobuje pájenému místu
Bod tavení pájky musí být zásadně pod bodem tavení součásti, které mají být pájením spojeny!

## Slide 14
Domácí výroba plošných spojů

## Slide 15: Tavidla
tavidla jsou nekovové látky, které odstraňují oxidy z pájeného povrchu a které mají zamezovat jejich nové tvorbě
na pájená místa jsou nanášena ve formě kapaliny nebo pasty
zbytky tavidla je nutno po pájení odstranit, neboť by mohla způsobit korozi

## Slide 16: Tavidla pro pájení těžkých kovů naměkko
pájecí voda – roztok chloridu zinku a chloridu amonného s obsahem kyselin, korodující, účinná teplota: 140°C …..450°C. Zbytky tavidla musí být omyty teplou vodou.
Použití: na silně oxidované těžké kovy jako ocel, měď, slitiny mědi a cínu.
pájecí pasta – olej, směs zinko-chloridu a chloridu amonného s organickými tuky ve formě pasty nebo jako kapalná směs, podmínečně korodující, účinná teplota: 200°C…..400°C. Zbytky se umývají ředidlem.
kalafuna, organická pryskyřice – nekorodující, účinná teplota: 200°C…..400°C. Používá se jako prášek nebo v jádru pájecích drátů převážně k pájení naměkko v elektrotechnice a elektronice. Zbytky mohou na spájeném místě zůstat.

## Slide 17: Tavidla pro pájení těžkých kovů natvrdo
F-SH 1, jsou sloučeniny bóru a fluoridů, oblast účinné teploty 550°C….800°C
použití: u pracovních teplot přes 600°C, tavidlo pro stříbrné pájky
F-SH 2 (borax), sloučeniny bóru, oblast účinné teploty: 750°C….1100°C
použití: u pracovních teplot přes 800°C, tavidlo pro tvrdé pájky ze slitiny mědi a zinku
F-SH 3, sloučeniny bóru, silikáty a fosfáty, účinné teploty přes 1000°C
použití: tavidlo pro vysokotavné tvrdé pájky

## Slide 18: Lepené spoje

## Slide 19: Charakteristika lepených spojů
nerozebíratelný spoj materiálovým stykem
základní pojmy
adheze
koheze

## Slide 20
Struktura lepeného spoje
1, adherend (základní materiál)
2, adhezní zóna
3, přechodová kohezní zóna
4, kohezní zóna
5, přechodová kohezní zóna
6, adhezní zóna

## Slide 21: Použití
spoje kovových i nekovových materiálů
lepení pouzder ložisek
výroba měřidel
lepení obložení na kotouče spojek a brzd
opravy odlitků
karoserie
lepení plastů, skla, dřeva

## Slide 22
Použití lepených spojů

## Slide 25: Výhody
lepení různých materiálů dohromady
snadné provedení
těsnost
hladký povrch

## Slide 26: Nevýhody
nevhodné pro vyšší teploty a agresivní prostředí
některá lepidla mají malou odolnost proti stárnutí
pro menší zatížení

## Slide 27: Konstrukční zásady
malá spára cca 0,1mm
větší tloušťka spáry = menší pevnost spoje
co největší styková plocha obr.47 str. 56
lepidla na bázi epoxidové a formaldehydové pryskyřice – pro kovy
lepidla na bázi syntetických kaučuků – pro nekovové materiály

## Slide 28: Zdroje
http://www.zefyr-grp.com/files/content/image/valcovy_lepeny.jpg
http://www.oblibene.cz/userdata/shopimg/lepidla/Image/obr.3.jpg
http://www.mlab.cz/Articles/HowTo/How_to_make_PCB/DOC/HTML/How_to_make_PCB/Pistolka_Pajeni_Big.jpg
http://www.atmelektro.cz/_pict/tistak.jpg
http://zetor25dily.ic.cz/nt/1/22.jpg