## Slide 1: Dokončovací metody obrábění
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012

## Slide 2: Rozdělení metod
odebráním přídavku na dokončovací operaci (s úběrem materiálu)
přetvářením povrchové vrstvy (bez úběru materiálu)
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012

## Slide 3: Charakteristika
zvýšení jakosti povrchu
zlepšení mechanických a fyzikálních vlastností povrchu
přesnost rozměrů, tvarů
zlepšení vzhledu povrchu (lesk)
dokončení obrobků s IT 7 – 8, Ra 1,6
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012

## Slide 4: Jemné obrábění, hlazení
Ra 0,4 - 0,8 IT 4 - 6
jemné soustružení, jemné frézování (slinutými karbidy, diamantem – velké řezné rychlosti!!!)
jemné broušení
třísky malých průřezů (malá hloubka řezu, malý posuv)
intenzivní chlazení – minimální tepelné ovlivnění
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012

## Slide 5: Honování
broušení malou rychlostí honovacími kameny (jemné brusivo s pojivem)
nástroj: honovací hlava (až 12 kamenů)
složený pohyb: rotace + přímočarý vratný, poměr rychlostí 2:1
přeběhy kamenů o 1/3 délky
předběžné honování – větší přítlačná síla (rozpínáním pomocí kuželů)
dokončení vnitřních válcových ploch (ale i vnějších) – válce spalovacích
motorů, kompresorů, hydraulické válce, pneumatické válce…
pro kalenou i nezakalenou ocel, litinu, bronz, mosaz, SK, chromované
plochy, sklo,…
řezné kapaliny: oleje, petrolej (odplavování třísek, chlazení)
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012

## Slide 6: Honování
řezné kapaliny: oleje, petrolej (odplavování třísek, chlazení)
přídavky na honování: 0,02 – 0,08 mm
čas honování: do 3 min
vibrační honování (produktivnější)
nástroj nebo obrobek: kmitavý pohyb rotační nebo posuvný
(amplituda 1- 4 mm, f = 20Hz)
stroje: svislá honovačka, vodorovná honovačka
speciální (pro vnější válcové plochy, pro rovinné plochy, pro
vibrační honování)
vrtačky – v kusové výrobě
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012

## Slide 7: Honování
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012

## Slide 8: Superfinišování
pro vnější válcové plochy, pomalé broušení
nástroj: superfinišovací hlava
přímočarý vratný pohyb (kmitání)
malý tlak (0,25MPa)
kameny – hranol 10×10, 18×18, 25×25 – délka max. 100
obrobek: rotace + posuv
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012

## Slide 9: Superfinišování
chladicí kapalina: jako u honování (oleje, petrolej,…)
Použití: hřídele – vačkové, turbínové, válce pro válcování plechů, valivá tělíska ložisek (válečky, kuželíky)
pro všechny druhy materiálů (litina, ocel, kalená ocel, Al, Cu)
Stroje: soustruh, bruska, vyvrtávačka + přídavná zařízení, speciální poloautomaty a automaty – sériová výroba
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012

## Slide 10: Superfinišování
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012

## Slide 11: Lapování
Nástroj:
lapovací kotouče (rotují různou rychlostí)
z litiny, z bronzu (měkčí materiál nástroje než obrobku)
hrubování – činná plocha je rýhovaná
dokončování – činná plocha kotoučů je hladká
mezi nástroj a obrobek se dodává lapovací prostředek
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012

## Slide 12: Lapování
Použití:
opracování i kalených, nitridovaných povrchů, SK
pro rovinné plochy
pro vnější rotační plochy (lapovací pouzdra): písty
pro vnitřní rotační plochy (lapovací trny): díry kluzných ložisek, válce
pro tvarové plochy: ozubená kola,
Stroje:
dvoukotoučové lapovačky svislé
speciální (pro ozub. kola)
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012

## Slide 13: Lapování
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012

## Slide 14: Leštění
lesklý povrch (ručně, strojně), např. před povrchovou úpravou
minimální úběr materiálu, nezlepší se rozměry a tvar
hrubování – brusivo pevně uchyceno na nástroji (brousicí kotouč, pás)
jemné leštění – brusivo (v oleji, v pastě) volně naneseno mezi nástroj
(textilní kotouč, pás) a obrobek
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012

## Slide 15: Leštění
Kotouče
lamelové – pásky z brousicích pláten, bavlny, kůže
plstěné
tuhé – guma, dřevo, korek, kov
obvodová rychlost kotouče v = 25 – 40 m/s
Kartáče
tvořené vlákny z umělých hmot, žíní, z ocelových drátů (ø 0,1-1,2 mm)
Pásy
nekonečný pás přitlačovaný k obrobku
kvalitnější a výkonnější než leštění kotouči
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012

## Slide 16: Válečkování
Používá se na vnější i vnitřní válcové plochy
Zlepšuje přesnost, zhoršuje drsnost povrchu
Tváření za studena
Nedochází k úběru materiálu, ale vzniká plastická deformace povrchu
Provádí se nejčastěji na soustruzích
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012

## Slide 17: Protlačování
Používá se na vnitřní válcové plochy
Zmenšuje drsnost plastickou deformací
Nástroj je protlačovací trn, který je o několik tisícin větší, než je průměr díry
Stroje jsou libovolné lisy
Protlačováním dochází k zpevněním materiálu, zvyšuje se tvarová a rozměrová přesnost
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012

## Slide 18: Zdroje
http://www.sps-ko.cz/documents/STT_obeslova/Dokon%C4%8Dovac%C3%AD%20metody%20obr%C3%A1b%C4%9Bn%C3%AD.pdf
http://www.tyrolit.cz/page.cfm?vpath=divisions/metalfabrication/xpertcupwheels
http://www.opisuj.cz/dokoncovaci-a-specialni-metody-obrabeni-maturitni-otazka.php
http://www.motorkari.cz/forum-detail/?ft=13523&fid=31
Šance pro všechny CZ.1.07/1.2.06/02.0012