## Slide 1: Tažení

## Slide 3: Princip
způsob tváření, při kterém se jedním a nebo v několika tazích vyrobí z rovného plechu (přístřihu) duté těleso - polouzavřená nádoba
polotovar - přístřih plechu, pás plechu nebo již jinak zpracovaný polotovar
výrobek - výtažek
nástroj – tažidlo (skládá z tažníku a tažnice a ostatních konstrukčních částí)

## Slide 5: Technologie
prosté tažení
tažení se ztenčením stěny
zpětné tažení
žlábkování
rozšiřování
lemování
zužování
přetahování
napínání
speciální způsoby

## Slide 6
Technologické způsoby tažení A, B - tažení bez přidržovače, 1. a 2. tah, C, D - tažení s přidržovačem, 1. a 2. tah, E – zpětné tažení (obracení), F – tažení se ztenčením stěny, G – zužování, H – rozšiřování, I – lemování (přetahování), J - napínání

## Slide 7
Princip tažení válcového tvaru
Při tažení se mezikruží přístřihu (D - d) změní na válec s průměrem d a výškou h z dřívějšího rozměru přístřihu D. V důsledku platnosti zákona stálosti objemu se objem kovu během procesu nemění a proto výška h bude větší, než šířka mezikruží D – d.

## Slide 8: Vznik vln
Tvorba vln na výtažku a nebezpečí utržení dna

## Slide 9
Tvorba vln u tažení bez přidržovače (vlevo) a s přidržovačem (vpravo)

## Slide 11: Výpočet síly a práce,součinitele tažení
F = S . Rm S … plocha materiálu, který je namáhán na tah (S = π . d . s) [mm2]
A = Fc . h h … výška výtažku [mm]
m = d / D = 1 / K
m … součinitel tažení d … průměr výtažku [mm] D … průměr přístřihu [mm] K … stupeň tažení

## Slide 12
Průběh tažné síly v jednotlivých fázích tažení

## Slide 13: Určování velikosti a tvaru přístřihu
u rotačních těles se používají různé tabulky z odborných knih a nebo grafické metody stanovení průměru přístřihu
u hranatých tvarů se používají různé grafické výpočtové metody a nebo jejich kombinace.
zásadou bývá, že plocha přístřihu se rovná ploše výtažku s přídavkem na odstřižení (bočnice se však tažením mírně prodlužují)

## Slide 16: Technologické zásady, mazání
výška výtažku má být co nejmenší
upřednostňovat výtažku rotačního tvaru s rovným dnem
rohy hranatých výtažků velmi zaoblit
příruby na výtažku používat jen v nevyhnutelných případech
tolerovat rozměry tak, aby se výtažky již nemusely kalibrovat
volit materiály s dobrými tažnými vlastnostmi
nemaže se celý přístřih (mazat mezi přidržovačem a materiálem)

## Slide 17: Tažení se ztenčením stěny

## Slide 18: Zpětné, obrácené, tažení

## Slide 19: Ostatní způsoby
Tažení stupňovitých, kónických, kulovitých, parabolických výtažků
Tažení s ohřevem
Tváření pryží – metoda Guerin
Tváření pryží – metoda Marform
Tváření kapalinou – metoda Wheelon
Tváření kapalinou – metoda Hydroform
Hydromechanické tažení

## Slide 20
Tažení metodou Marform

## Slide 21
Tažení metodou Hydroform

## Slide 22
Princip hydromechanického tažení plošného výtažku

## Slide 23: NÁSTROJE PRO TAŽENÍ
hlavní funkční části jsou tažník, tažnice,přidržovač
tažné nástroje jednoduché, sloučené, speciální
karosářské vícebodové lisy
tažná hrana bývá vložkována, což umožňuje snadnou výměnu opotřebených hran i změnu tvaru
zvýšení brzdného účinku přidržovače se dociluje použitím tzv. brzdících lišt
oba díly nástroje se liší při dosednutí pouze o tloušťku plechu
nástroj tedy žádaný tvar nejen táhne, ale po dosednutí i kalibruje

## Slide 24
Detail zvýšené tažné hrany (vlevo) a brzdící lišty (vpravo)

## Slide 25
Tažný nástroj

## Slide 26: Zdroje
http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce/02.htm