## Slide 1: Protlačování

## Slide 2: Princip
technologie, kterou můžeme provádět za tepla, za poloohřevu a za studena
nástroje – protlačovadla
výrobek se nazývá protlaček
výroba finálních výrobků
výroby polotovarů (trubek, tyčí, profilů, apod.).

## Slide 5: Výhody
výhodné mechanické vlastnosti
přesnost průtlačků je obvykle velmi vysoká (± 0,05 mm)
využití materiálu je vysoké, 90 až 100 %

## Slide 6
Princip technologie protlačování

## Slide 7: Zásady
vzhledem k velikosti přetvárných odporů jsou pro protlačování vhodné materiály s tažností větší, než 10 % (oceli s obsahem uhlíku do 0,2 % C)
nevhodné jsou materiály, u kterých je nutno vynaložit specifický tvářecí tlak větší jak 2500 MPa a nebo nelze během jedné operace v důsledku chemického složení (tedy zpevnění) získat deformaci alespoň 25 %
materiály s nízkou přetvárnou pevností, hliník a jeho slitiny, se dají protlačovat na jednu operaci

## Slide 8: Zásady
oceli a ostatní kovy se protlačují na více operací
někdy je potřeba provádět i mezioperační žíhání (nejdříve rekrystalizační a potom na měkko).
maximální redukce na jednu protlačovací operaci je omezena přípustným namáháním nástroje. Redukce u oceli např. s obsahem 0,1 % C je až 60 %
před vlastním protlačováním je nutná úprava materiálu rovnáním a dělením na kaloty včetně tepelného zpracování
následuje povrchová úprava

## Slide 10
Porovnání protlačování s hlubokým tažením

## Slide 11: Výpočet síly a práce
na protlačovaní za studena jsou potřebné velké deformační síly
závisí na chemické složení materiálu, přípravě a tepelném zpracování, mazání, geometrii nástroje (čím větší, tím větší síla), velikosti redukce (čím větší, tím větší síla), tloušťka stěny (čím menší, tím větší síla), druh stroje
přetvárný odpor při protlačování za studena vzrůstá se stupněm zpevnění materiálu
u protlačování za tepla je přetvárný odpor konstantní

## Slide 12: Vliv tření
musí se provádět vhodná povrchová úprava
odstranění povrchových vad (otryskávání, broušení, moření u Al, …)
chemické a mechanické čištění (omývání, sušení, …)
fosfátování
nanesení vrstvy maziva (např. ponořením do roztoku organického oleje a mýdla)

## Slide 13: Vliv tření
velikost třecích sil dále závisí na drsnosti povrchu průtlačníku a průtlačnice a na jejich opotřebení v kritických místech
jako mazivo u hutnického protlačování za tepla se používá sklo, které se při protlačování roztaví
u neželezných kovů se používá tzv. košilka, tj. mezera mezi průtlačníkem a průtlačnicí o velikosti 2 až 4 mm, kam zateče materiál, který působí jako mazivo

## Slide 17: Rozdělení technologických způsobů protlačování
Protlačování dělíme podle směru pohybu materiálu a nástroje na:
dopředné
zpětné
kombinované
stranové
a radiální

## Slide 18: Dopředné protlačování
materiál se pohybuje ve stejném směru jako průtlačník
výchozím polotovarem bývá kalota, získaná např. lisováním plechu nebo upichováním z tyčí
používá se při tváření čepů, šroubů, pouzder, apod., tedy výrobků, u kterých není konstantní průřez

## Slide 19
Princip dopředného protlačování (1, 3 – průtlačnice, 2, 4 - průtlačník, a, – průtlačník, b – stírač, c – průtlačnice, d - vyhazovač)

## Slide 20: Zpětné protlačování
materiál se pohybuje v opačném směru
používá se k výrobě dutých protlačků i se žebry, kdy tloušťka stěny je v porovnání s průměrem velmi malá anebo naopak

## Slide 21
Princip zpětného protlačování

## Slide 22
Princip zpětného protlačování (1, 3 – průtlačnice, 2, 4 - průtlačník, a, – průtlačník, b – stírač, c – průtlačnice, d - vyhazovač

## Slide 23: Kombinované (sdružené) protlačování
vyrábí se tím profilové výrobky, které jsou velmi namáhané a které nemusí být válcového tvaru

## Slide 24
Princip kombinovaného protlačování (1, 3 – průtlačnice, 2, 4 - průtlačník, a, – průtlačník, b – stírač, c – průtlačnice, d – vyhazovač)

## Slide 25: Stranové a radiální protlačování
tvářený materiál se pohybuje kolmo na směr pohybu průtlačníku a slouží k výrobě průtlačků s vnějším i vnitřním oboustranným osazením
radiálním protlačováním rozumíme tváření, při kterém se materiál i části nástroje pohybují v radiálním směru vzhledem k ose materiál

## Slide 26
Princip stranového (vlevo a uprostřed) a radiálního protlačování

## Slide 27: Speciální způsoby protlačování
Ražení (vtlačování)
Protlačování trubek
Hydrostatické protlačování kovů

## Slide 28: Protlačování trubek
výchozím polotovarem jsou válcované špalky potřebné délky
následuje většinou ohřev a vlastní děrování a protlačování dopředným způsobem
po skončení procesu zůstává v matrici zbytek, technologický odpad, který se musí odstranit
stupeň deformace je velký, kdy součinitel prodloužení je 8 až 25 (z polotovaru o délce např. 700 mm a průměru 200 mm lze vyrobit trubku délky 6 až 18 m)

## Slide 29
Protlačování trubek

## Slide 30
Technologie výroby trubek protlačováním

## Slide 31: Hydrostatické protlačování
polotovar obklopen kapalinou o vysokém tlaku
hydrostatický tlak je až 3000 MPa
přetvoření v jedné operaci může dosáhnou až 80 %

## Slide 32
Princip hydrostatického protlačování

## Slide 33: STROJE A NÁSTROJE PRO PROTLAČOVÁNÍ
průtlačníku a průtlačnice
nelze volit libovolné úkosy, rádiusy, zaoblení, apod. tvarových částí nástroje
nástroj, který je složen z průtlačníku a průtlačnice jako hlavních částí, je namáhán vysokými měrnými tlaky, proto závisí na jeho materiálu, tepelném zpracování a drsnosti povrchu
životnost tvarových částí nástrojů je od 3000 do 50000 kusů

## Slide 34: STROJE A NÁSTROJE PRO PROTLAČOVÁNÍ
mechanické klikové lisů a hydraulické lisy
lisovací síla je 300 až 120000 kN
při protlačování za tepla se zpracovávají materiály, jejichž tvářitelnost je za studena omezená a např. válcování by bylo příliš nákladné
po protlačování jsou protlačky vysunuty z pracovního prostoru vyhazovačem nebo sfouknuty stlačeným vzduchem

## Slide 36: STROJE A NÁSTROJE PRO PROTLAČOVÁNÍ
při kombinovaném protlačování se vyhazují protlačky buď vyhazovačem nebo stěračem podle toho, zda ulpí na průtlačníku nebo zůstanou v průtlačnici
vnitřní stěny protlačků jsou mírně kuželové s úkosem 1 až 2°
nástroj musí být opatřen otvory pro únik vzduchu a maziva

## Slide 37: Zdroje
http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce/02.htm
http://www.vptechnotron.cz/AMT_images/protlac2.jpg